鹤山市非复合膜袋产品质量监督抽查
实施细则
（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量：
膜类产品：每批次产品抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品；袋类产品：每批次产品抽取3包，其中2包作为检验样品，1包作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9-2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52-2021

	6
	脱色试验
	GB 31604.7-2023

	7
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 31604.19-2016

	8
	氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）
	GB 31604.31-2025

	9
	邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质)
	GB 31604.30-2025

	10
	1,1-二氯乙烷特定迁移量（限 PVC 材质）
	GB 31604.31-2025

	11
	1,1-二氯乙烯特定迁移量（限 PVDC材质）
	GB 31604.31-2025

	12
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PBT材质）
	GB 31604.21-2025

	13
	特定迁移总量（以间苯二甲酸计）（限PET 材质）
	GB 31604.21-2025

	14
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质）
	GB 31604.44-2016

	15
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PBT材质）
	GB 31604.51-2021

	16
	阻隔性能（氧气）
	GB/T 1038-2000
GB/T 1038.1-2022
GB/T 19789-2005
GB/T 19789-2021

	17
	阻隔性能（水蒸气）
	GB/T 1037-1988
GB/T 1037-2021
GB/T 26253-2010

	18
	热封强度（限袋类产品）
	QB/T 2358-1998


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜
GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
GB/T 10457-2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则
GB/T 24334-2009 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜
GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜
GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜
GB/T 17030-2019 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜
GB/T 20218-2021 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜
GB/T 21661-2020 塑料购物袋
GB/T 21661-2025 塑料购物袋
GB/T 24984-2010 日用塑料袋
GB/T 27740-2011 流延聚丙烯（CPP）薄膜
[bookmark: _Hlk128645887]GB/T 38082-2019 生物降解塑料购物袋
BB/T 0002-2008 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜
BB/T 0014-2011 夹链自封袋
BB/T 0030-2019 包装用镀铝薄膜
BB/T 0039-2013 商品零售包装袋
[bookmark: _GoBack]QB/T 1956-1994 聚丙烯吹塑薄膜
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
