鹤山市复合膜袋产品质量监督抽查
实施细则
（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2，平均分为2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品；对于执行标准为GB/T 18706-2008的液体食品保鲜包装用纸基复合膜类产品，GB/T 19741-2005的液体食品包装用塑料复合膜类产品，GB 4806.13-2023中的预期与食品直接接触、且不经消毒或清洗直接使用的复合膜类产品应从每卷膜各抽取2.5m2×3，平均分为3份，其中1份作为其他检验用样品，1份作为微生物检验用样品，1份作为备用样品。
袋类产品：每批次产品抽取3箱，每箱中各抽取30个×2（袋规格应不小于15cm×15cm），平均分为2份，其中30个×3作为检验样品，30个×3作为备用样品；对于执行标准为GB/T 18706-2008的液体食品保鲜包装用纸基复合袋类产品，GB/T 18454-2019的液体食品无菌包装用复合袋类产品，GB/T 19741-2005的液体食品包装用塑料复合袋类产品，GB 4806.13-2023中的预期与食品直接接触、且不经消毒或清洗直接使用的复合袋类产品应分别从3箱中各抽取30个×3（袋规格应不小于15cm×15cm），平均分为3份，其中30个×3作为其他检验用样品，30个×3作为微生物检验用样品，30个×3作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9-2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52-2021

	6
	脱色试验
	GB 31604.7-2023

	7
	溶剂残留量总量
	GB/T 10004-2008
GB 31604.60-2024 

	8
	苯类溶剂残留量
	GB/T 10004-2008
GB 31604.60-2024

	9
	特定迁移总量（以己内酰胺计）
（限含PA材质的产品）
	GB 31604.19-2016

	10
	氯乙烯特定迁移量
（限含PVC、PVDC材质的产品）
	GB 31604.31-2025

	11
	邻苯类增塑剂特定迁移量
（限含PVC材质的产品）
	GB 31604.30-2025

	12
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）
（限含PET、PBT材质的产品）
	GB 31604.21-2025

	13
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）
（限含PET材质的产品）
	GB 31604.44-2016

	14
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）
（限含PBT材质的产品）
	GB 31604.51-2021

	15
	微生物总数/菌落总数
	GB/T 18706-2008
GB 4789.2-2022

	16
	致病菌
	GB 4789.4-2024
GB 4789.5-2012
GB 4789.10-2016
GB 4789.11-2014
GB 14934-2016
GB/T 18706-2008

	17
	大肠菌群
	GB/T 18706-2008
GB 4789.3-2016
GB 14934-2016

	18
	霉菌
	GB/T 18706-2008
GB 4789.15-2016

	19
	酵母菌
	GB/T 18706-2008
GB 4789.15-2016

	20
	[bookmark: _GoBack]阻隔性能（氧气）
	GB/T 1038-2000
GB/T 1038.1-2022
GB/T 19789-2005
GB/T 19789-2021

	21
	阻隔性能（水蒸气）
	GB/T 1037-1988
GB/T 1037-2021
GB/T 21529-2008
GB/T 26253-2010

	22
	热封强度（仅对袋类产品）
	QB/T 2358-1998
GB/T 19741-2005

	注：1.预期与食品直接接触，且不经消毒或清洗直接使用的复合材料及制品，微生物检验项目选择本表第16、17项，其中第16项检测沙门氏菌。
2.产品执行标准为GB/T 19741-2005，微生物检验项目还应选择本表的第15、16项；产品执行标准为GB/T 18706-2008，微生物检验项目还应选择本表的第15、16、17、18项；产品执行标准为GB/T 18454-2019，微生物检验项目还应选择本表的15、16、17、18、19项。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
[bookmark: 2c2880318bef820e018bf5c2574a131f]GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
[bookmark: 2c2880318bef820e018bf5c2574d1342]GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品
GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合
GB/T 18192-2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料
GB/T 18454-2019 液体食品无菌包装用复合袋
GB/T 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料
GB/T 18706-2025 液体食品保鲜包装用纸基复合材料
GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋
GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则
GB/T 26690-2011 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜
GB/T 26690-2025 丙烯酸涂布薄膜
GB/T 26691-2011 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜
GB/T 26691-2025 聚乙烯醇涂布薄膜
GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋
GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋
GB/T 30768-2014 食品包装用纸与塑料复合膜、袋
GB/T 40266-2021 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则
GB/T 41168-2021 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋
GB/T 41169-2021 食品包装用纸铝塑复合膜、袋
GB/T 41220-2021 食品包装用复合塑料盖膜
BB/T 0012-2014 聚偏二氯乙烯（PVDC）涂布薄膜
BB/T 0041-2021 包装用多层共挤阻隔膜
BB/T 0052-2017 液态奶共挤包装膜、袋
BB/T 0084-2021 蒸煮食品常温储存包装用纸基 复合材料
QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋
QB/T 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋
QB/T 2197-2024 酱腌菜包装用复合膜、袋
食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定（苯类溶剂残留量除外）。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
因溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）易挥发、不稳定等特点，长期存放影响其残留本体含量，故溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）项目不合格不进行复检。
[bookmark: _Hlk129342667]依据GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。
